ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ НА БЕТОННОЕ ОСНОВАНИЕ
1. НУЛЕВОЙ ЦИКЛ
1.1 Разбивка.
•	Ориентация площадки с учетом воздействия розы ветров.
•	Ориентация площадки с учетом солнечного воздействия (с севера на юг).
1.2 Срезка плодородного слоя грунта до плотного слоя естественного грунта.
1.3 Мероприятия по предотвращению растительности
•	Обработка гербицидами. 
1.4 Задание уклона естественного грунта в 0,8-1%.
1.5 Уплотнение грунта.
•	Уплотнение грунта самоходными катками 10 – 16 т. (кулачковые, решетчатые).
•	Уплотнение грунта при влажности, близкой к оптимальной по ГОСТ 22733 – 77. Каток 25 т. или 16 т. вибрационный.
1.6 Обрамляющий фундамент, ливневые отводы.
1.7 Песчаная подушка.
•	Слой 10-15 см. Увлажнение по ГОСТ 22733 – 77. Уплотнение катками 10 – 16 т. Уклон в 0,5-0,8%.
1.8 Щебеночная подушка.
•	Слой 15-20 см. Щебень фракции 20 – 40 мм. Увлажнение по ГОСТ 22733 – 77. Уплотнение катком 10 – 16 т. Контроль по СНиП 3.06.03. – 85. Уклон в 0,8-1%.
1.9 Песчаная подушка.
•	Слой 10 см. Увлажнение по ГОСТ 22733 – 77. Уплотнение катком 10 – 16 т. Уклон в 0,8-1%.
2. ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ
•	Гидроизоляция двойной полиэтиленовой пленкой 200 микрон.
•	Перехлест краев пленки на стыках не менее 0,5 м.
•	Стыки проклеиваются скотчем.
•	Обязательная гидроизоляция торцов бетона.
3. АРМАТУРНЫЕ РАБОТЫ
•	Армирование дорожной сеткой ячейкой 100 на 100 мм 
диаметром 8 – 10 мм.
•	Перехлест краев сеток на стыках не менее 20 см.
•	Высота расположения сетки от основания 2,5 – 3 см.
4. БЕТОННЫЕ РАБОТЫ
•	Бетон марки В15 (прочность М 200).
•	Толщина слоя 12,5 см.
•	Ровность бетонной базы по 3 метровой  рейке  3 мм. 
•	Пористость не более 0,5 мм и 10% от всей площади. 
•	Для затирки бетонной поверхности рекомендуется применять затирочные машина типа «Dinapac». Примечание: Запрещается «Железнение» бетона, ремонт поверхности растворными составами. Не применять отвердителей и ускорителей затвердевания бетона.
•	Для предотвращения образования усадочных трещин возможно добавление в миксер специальных добавок (полипропиленовое волокно - 10 мм) из расчета 1-2 кг на 1м3 бетона.
•	Обеспечить уход за бетоном (поддержание бетона во влажном состоянии с помощью влажных опилок или укрытием полиэтиленом) в течении 2-2,5 недель после укладки бетона, с целью предотвращения усадочных трещин.
•	Уклон в 0,8-1%.
Примечание. Отклонения от требуемой  ровности бетонной базы приводят к удорожанию на 1500$ на выравнивание 0,5 м полимерного раствора.
5. НАРЕЗКА ТЕМПЕРАТУРНЫХ ШВОВ
Температурные швы для бетонной базы открытой площадки нарезаются картой 3 на 3 метра, глубиной ½ толщины бетона до арматуры.
Между бетонной плитой и обрамляющем фундаментом (стеной в здания) должен быть предусмотрен шов 2 см., заполненный герметиком.